МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ТИПОВА ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.22 - НАДПРОВІДНІСТЬ

КИЇВ, 1998

ПРОГРАМА

кандидатських іспитів зі спеціальності

# "НАДПРОВІДНІСТЬ"

(01.04.22)

1. Відкриття надпровідності. Нульовий опір надпровідників нижче критичної температури Тс і незгасаючі струми в експериментах Г.Камерлінг-Оннеса. Ефект Мейснера - Оксенфельда. Абсолютний діамагнетизм надпровідників. Критичне магнітне поле Нc і критичний струм Іс. Правило Сілсбі. Проміжний стан надпровідників І роду в магнітному полі.

- Відкриття надпровідників II роду (фаза Шубнікова). Нижнє Нс1(Т) і верхнє Нс2{Т) критичні магнітні поля у надпровідниках ІІ-роду. Змішаний стан. Магнітні властивості і фазові переходи в магнітному полі для надпровідників І і II роду.

- Феноменологічний опис надпровідників. Рівняння Лондонов. Квантування магнітного потоку. Теорія Гінзбурга - Ландау. Два характерних масштаби в надпровідниках: довжина когерентності ξ(Т), і глибина проникнення магнітного поля λ(Т). Енергія межі розділу нормальної і надпровідної фази в надпровідниках І і II роду. Ефект близькості. Третє (поверхневе) критичне поле Нс3(Т). Нелокальна електродинаміка надпровідників 1 роду (теорія Піпарда). Тонка плівка в магнітному полі. Струм розпарювання.

- Електродинаміка надпровідників II роду. Вихори Абрикосова. Взаємодія вихорів. Сила Лоренца. Вихорова гратка і вихоровий (змішаний) стан. Поверхневий бар'єр Біна - Лівінгстона. Основні механізми пінінга вихорів. Критичний струм неідеальних надпровідників II роду в магнітному полі. Модель. критичного стану. Одночастинковий і колективний пінінг вихорів. Способи підсумовування елементарних сил пінінга. Модулі пружності вихорової ґратки: Резистивний стан надпровідників II роду. В'язка течія вихорів під дією сили Лоренца. Термоактивований рух вихорів. Крип магнітного потоку. Релаксація магнітного моменту надпровідника і опір в режимі крипу. Центри і лінії просковзування фази.

5.	Термодинамічні властивості надпровідників. Енергія основного стану надпровідників нижче Тс. Фазові переходи І і II роду з нормального в надпровідний стан. Теплоємність надпровідника. Стрибок теплоємності в точці Т = Тс. Термодинамічне критичне поле Нс. Роль флуктуацій в околі Тс, Парамагнітне обмеження верхнього критичного поля Нс2.

6. Основи мікроскопічної теорії надпровідності. Феномен Купера. Куперівські пари . Модель БКШ. Роль електрон-фононної і кулонівської взаємодії в ефекті куперівського зпарювання. Енергетична щілина Δ в спектрі квазічастинок. Залежність Δ від температури. Критична температура надпровідника Тс. Ізотопічний ефект. Метод канонічних перетворювань Боголюбова. Рівняння Боголюбова – де Жена в наближенні самоузгодженого поля. Фактори когерентності. Густина станиів в надпровіднику. константа електрон-фононної

взаємодії і кулонівський псевдопотенціал. Надпровідники з сильним і проміжним зв'язком. Рівняння Еліашберга. Обчислювання критичної температури і проблема високотемпературної надпровідності.

7. Кінетичні властивості надпровідників. Характерні часи релаксації квазічастинок і параметра порядку в надпровіднику. Теплопровідність надпровідника. Поглинання ультразвуку і релаксація ядерного спіна в надпровідниках. НВЧ-імпеданс надпровідників (теорія Матіса - Бардіна). Нерівноважні ефекти в надпровідниках під дією зовнішніх полів. Флуктуаційна провідність вище Тс.

8.	Типи слабких зв'язків в надпровідниках. Тунельний ефект в N-I-S і S-I-S структурах. Ефект Джозефсона (стаціонарний і нестаціонарний) в надпровідних тунельних контактах. Проникнення магнітного поля в надпровідний тунельний контакт. Рівняння Ферела - Прейиджа. Джозефсонівські вихори. Залежність критичного струму Джозефсона від величини магнітного поля.

9.	Андрєєвське відбиття квазічасток від межі розділу нормальний метал - надпровідник (NS - межа). Розбаланс заселеності спектру квазічастинок і глибина проникнення в надпровідник поздовжнього електричного поля при протіканні струму через NS-межу. Нерівноважні ефекти при тунельній інжекції квазічастинок в надпровідник. Андрєєвське квантування спектру квазічастинок і особливості ефекту Джозефсона в S-N-S контактах.

- Відкриття високотемпературної надпровідності (ВТНП). Хімічний склад і кристалічна структура високотемпературних надпровідників на основі купратних металоксидних сполук (МОС). Квазідвовимірна шарувата і шарувато-ланцюгова структура купратних МОС. Залежність Тс від складу і вмісту кисню. Фазові діаграми температура -склад. Магнітні і структурні переходи в куп ратних МОС. Аномалії ізотопічного ефекту і інших властивостей високотемпературних надпровідників. Ефект анізотропії електронного спектру і параметра щілини.

- Електродинаміка шаруватих ВТНП - кристалів. Рівняння Гінзбурга -Ландау і модель- Лоуренса—Доніака-для шаруватих надпровідників зі слабким, джозефсонівським зв'язком між шарами. Структура вихорів в шаруватих над провідниках. Анізотропія і 2D точкові вихори (pancake). Ефект близькості в ВТНП. ВТНП з внутрішніми поверхнями розділу (гранулярні надпровідники). Межі зерен (гранул) як слабкі зв'язки. Роль внутрізеренних і міжзеренних надструмів. Депінінг і лінія незворотності. Плавлення вихорової ґратки. Стан вихорової рідини і вихорового скла. Вольт - амперні характеристики резистивного стану ВТНП.

- Практичне застосування надпровідників в електротехніці і електроніці. Струмонесучі елементи електричних ланцюгів. Надпровідні багатожильні композитні проводи і кабелі. Термомагнітні нестійкості і методи кріостабілізації проводів. Втрати в змінному магнітному полі. Надпровідні магніти (соленоїди). Надпровідні накопичувані енергії. Використання надпровідників для левітації (магнітного підвісу). Застосування ефекту Джозефсона для реєстрації слабких електромагнітних полів. Надпровідний квантовий інтерферометр (НКВІН). Принципи роботи і конструкції одно – і двоконтактних НКВІН’ів. Надпровідні пасивні елементи в радіотехніці. НВЧ - резонатори і фільтри. Методи приготування і властивості ВТНП матеріалів для практичного застосування (кераміки, тонкі плівки і плівкові структури, монокристали, масивні текстуровані матеріали, проводи, стрічки).

## Литература

- В.В.Шмидт, Введение в физику сверхпроводников, М., Наука, Физматгиз, 1982, 240 с.

- М. Тинкхам, Введение в сверхпроводимость, пер. с англ., М., Атомиздат, 1980, 310с.

- В. Буккель, Сверхпроводимость. Основы и приложения, пер. с нем., М., Мир, 1975, 368 с.

- Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников, под ред. ДМ. Гинсберга, пер. с англ., М;, Мир, 1990, 543 с.

5.	П. Де Жен, Сверхпроводимость- металлов и сплавов М. Мир, 1968. - 280 с.

6.	Р.П.Хюбенер, Структуры магнитных потоков в сверхпроводниках, М., Машиностроение, 1984. -224 с.

- С.В. Вонсовский, Ю.А. Изюмов, Э.З. Курмаев, Сверхпроводимость переходных металлов, их сплавов и соединений, М., Наука, Физматгиз, 1977, 384с.

- М. Коэн, Г. Глэдстоун, М. Йенсен, Дж. Шриффер, Сверхпроводимость полупроводников и переходных металлов, пер. с англ., М., Мир, 1972, 316 с.

- Дж. Шриффер, Теория сверхпроводимости, М., Наука, Физматгиз, 1970. - 312 с.

- А. Роуз-Инс, Е. Родерик, Введение в физику сверхпроводников, пер. с англ., М., Мир, 1972.

- М. Уилсон, Сверхпроводящие магниты, М., Мир, 1985, 405 с.

- Н.В. Плакида, Высокотемпературные сверхпроводники, М.,
Наука, Физматгиз, 1993, 288 с.

- К. К. Лихарев, В. К. Семенов, А. Б. Зорин, Новые возможности для сверхпроводящей электроники // Итоги науки и техники, сер. Сверхпроводимость, 1988, Том 1, ее. 1-74.

14.	А. Кемпбелл, Дж. Иветтс, Критические токи в сверхпроводниках, пер. с англ., М., Мир, 1975. - 332 с.

15. В.М.Пан, В.Г.Прохоров, А.С.Шпигель, Металлофизика сверхпроводников, К., Наукова Думка, 1984. - 192 с.

16.	Р.Г.Минц, А.Л.Рахманов, Неустойчивости в сверхпроводниках, М., Наука, 1984. - 262 с.

- А.Вл.Гуревич, Р.Г.Минц, А.Л.Рахманов, Физика композитных сверхпроводников, М., Наука, Физматгиз, 1987. - 240 с.

- Высокотемпературные сверхпроводники, Под ред. Д. Нелсона,. М.Уиттингхема, Т.М.М. Джорджа, М., Мир, 1988.

- А. Бароне, Дж. Патерно, Эффект Джозефсона, пер. с англ., М., Мир, 1984

20.	И.М. Дмитренко, В мире сверхпроводимости, К., Наукова Думка, 1981.

21.	G. Blatter, М. V. Feigel'man, V.B. Geshkenbein, A.I. ЬагМп, V.M. Vlnokur, Vortices in high-temperature superconductors, Reviews of Modern Physics, Vol. 66, No. 4, 1994, pp. 1125-1388.

Програма розроблена докторами фізико-математичних наук, професорами: В.М.Пан, Е.А.Пашицький, О.Л. Касаткін, В.Г.Прохоров.

Програма погоджена з науково-методичною комісією Міністерства освіти України.

Затверджена БАК України "9" квітня 1997 р. та Атес-таційною колегією Міністерства освіти України "23" квітня 1998р. N 2-9/2-5.